Carvão vítreo padrão para medidas em escala absoluta

q (A^-1)	Intensidade 	Erro da

do CV  	intensidade

0.00373	42.55537	1.69193

0.00387	44.01283	1.75993

0.00401	42.13951	1.72014

0.00416	42.85555	1.5461

0.00431	40.74224	1.28376

0.00447	40.30661	1.03221

0.00464	39.96551	0.886

0.0048		39.96753	0.84599

0.00498	39.40095	0.86356

0.00517	38.62018	0.90175

0.00535	38.66486	0.91384

0.00555	37.60678	0.87111

0.00575	37.43779	0.83101

0.00597	37.43552	0.89496

0.00619	36.98052	1.06346

0.00641	35.40053	1.19287

0.00665	37.01148	1.17553

0.00689	36.81269	1.07399

0.00714	35.79043	0.97377

0.0074		36.52688	0.86958

0.00767	36.201		0.77357

0.00795	35.97231	0.73932

0.00824	36.18014	0.77455

0.00854	35.39442	0.851

0.00885	34.25546	0.91932

0.00918	34.96135	0.90748

0.00951	34.04964	0.81543

0.00986	33.83069	0.73819

0.01022	33.94037	0.72025

0.01059	34.71787	0.70009

0.01097	34.22183	0.64243

0.01138	33.72102	0.60152

0.01179	33.38304	0.61615

0.01222	33.39508	0.64661

0.01266	32.68507	0.64324

0.01312	32.66907	0.61531

0.0136		32.94715	0.61258

0.01409	32.95434	0.65104

0.01461	33.35884	0.67878

0.01514	32.61026	0.6465

0.01568	32.49408	0.59388

0.01626	32.28901	0.62408

0.01684	32.28287	0.7821

0.01746	32.65874	0.96007

0.01809	30.6692	0.99029

0.01874	31.32288	0.8828

0.01943	31.20609	0.83528

0.02013	30.84991	0.93248

0.02086	32.05204	1.01972

0.02162	30.37956	0.95681

0.0224		30.38071	0.79929

0.02321	30.94428	0.65549

0.02405	30.46195	0.5566

0.02492	30.0142	0.51537

0.02583	29.73014	0.56591

0.02677	29.57649	0.69741

0.02774	29.99823	0.80601

0.02874	28.37523	0.79021

0.02978	28.34647	0.68533

0.03086	28.60933	0.60175

0.03197	28.28363	0.5699

0.03314	28.49162	0.5478

0.03433	28.10446	0.51748

0.03558	28.0094	0.49486

0.03687	27.71674	0.48249

0.0382		27.83658	0.46891

0.03958	27.65926	0.46473

0.04101	27.51637	0.48945

0.0425		27.14213	0.52615

0.04403	27.40503	0.54027

0.04563	27.04681	0.53349

0.04728	27.00496	0.52724

0.04899	26.55343	0.51325

0.05076	26.81343	0.47419

0.0526		26.81523	0.42681

0.0545		26.75675	0.4028

0.05647	26.71724	0.41257

0.05851	26.73087	0.44287

0.06063	26.53085	0.4668

0.06282	26.73506	0.46276

0.06509	26.50823	0.44023

0.06745	26.35626	0.42855

0.06988	26.12338	0.43523

0.07241	26.17308	0.44234

0.07503	25.93062	0.4414

0.07774	25.89138	0.44163

0.08055	25.64868	0.44716

0.08346	25.67406	0.45333

0.08648	25.31671	0.46154

0.0896		25.09923	0.47015

0.09284	24.41118	0.46081

0.0962		24.21627	0.42443

0.09968	23.764		0.38223

0.10328	23.29467	0.35932

0.10701	22.72666	0.35682

0.11088	22.1574	0.35787

0.11489	21.33334	0.34895

0.11903	20.61233	0.33305

0.12334	19.80795	0.32162

0.12779	18.9039	0.318

0.13241	18.06454	0.31749

0.1372		17.01041	0.31831

0.14215	16.04594	0.31969

0.14729	15.27495	0.31229

0.15261	14.15438	0.28896

0.15812	13.24443	0.26301

0.16384	12.27961	0.25196

0.16975	11.21011	0.24958

0.17589	10.44594	0.23941

0.18224	9.51408	0.22172

0.18883	8.69801	0.20594

0.19565	7.98928	0.19378

0.20271	7.13004	0.18106

0.21004	6.38691	0.16603

0.21762	5.7437		0.15161

0.22548	5.10947	0.13968

0.23363	4.5747		0.1293

0.24207	4.09522	0.12044

0.25081	3.601		0.11025

0.25987	3.22081	0.09343

0.26925	2.8859		0.07376

0.27898	2.52196	0.061

0.28905	2.25196	0.05592

0.29949	1.93614	0.05109

0.31031	1.758		0.04291

0.32152	1.56158	0.03463

0.33313	1.39708	0.03005

0.34516	1.24553	0.02927

0.35762	1.10229	0.02967

0.37054	1.01644	0.02865

0.38392	0.89283	0.02581

0.39778	0.79807	0.02245

0.41215	0.72878	0.01973

0.42703	0.66966	0.01789

0.44245	0.5945		0.01628

0.45843	0.54232	0.01483

0.47498	0.48732	0.01458

0.49213	0.4318		0.01554

0.5099		0.40237	0.01621

0.5283		0.35634	0.01565

0.54738	0.33563	0.01421

0.56714	0.30573	0.01267

0.58762	0.28711	0.01143

0.60883	0.26285	0.01057

0.63081	0.24566	0.01022

0.65358	0.23079	0.01043

0.67717	0.22466	0.01064

0.70161	0.20579	0.01025

0.72694	0.19967	0.00954

0.75317	0.19547	0.00937

0.78035	0.1863		0.00986

0.80852	0.16829	0.01007

0.83769	0.16717	0.00941

0.86793	0.15822	0.0085

0.89924	0.15142	0.0082

0.93169	0.14339	0.00822

0.9653		0.1454		0.00726